DEKLARACJA  ZGODNOŚCI

###### Nr KR-800/500-SZWEDA-2012

###### 1.	Producent wyrobu budowlanego: 	Wyrób Elementów Betonowych

###### Maria Szweda

###### 43-418 Pogwizdów, ul. Myśliwska 10

###### 2.	Nazwa wyrobu budowlanego:  Prefabrykowany element studni włazowej z  betonu niezbrojonego – Kręg betonowy  ø 800/500 mm

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :  Element betonowych studzienek

włazowych – kanalizacyjnych.

4. Specyfikacja techniczna :

- ZA - PN-EN 1917:2004; PN-EN 1917:2004/AC:2009 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

5.  Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

- Wytrzymałość betonu :  ≥ 40 MPa,     w/c < 0,45

- Wytrzymałość mechaniczna ≥ 30 KN/m – klasa 30

- Nasiąkliwość  < 6,0 % - zgodna z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

- Wodoszczelność   -  Brak przecieku na elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa

- Trwałość   -  Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

6.  Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)

Pogwizdów, dnia 25.09.2012 r.

______________________________________________

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI

###### Nr KR-900/500-SZWEDA-2012

###### 1.	Producent wyrobu budowlanego: 	Wyrób Elementów Betonowych

###### Maria Szweda

###### 43-418 Pogwizdów, ul. Myśliwska 10

###### 2.	Nazwa wyrobu budowlanego:  Prefabrykowany element studni włazowej z  betonu niezbrojonego – Kręg betonowy  ø 900/500 mm

3.  Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :  Element betonowych studzienek

włazowych – kanalizacyjnych.

4. Specyfikacja techniczna :

- ZA - PN-EN 1917:2004; PN-EN 1917:2004/AC:2009 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

5.  Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

- Wytrzymałość betonu :  ≥ 40 MPa,     w/c < 0,45

- Wytrzymałość mechaniczna ≥ 30 KN/m – klasa 30

- Nasiąkliwość  < 6,0 % - zgodna z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

- Wodoszczelność   -  Brak przecieku na elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa

- Trwałość   -  Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

6.  Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)

Pogwizdów, dnia 25.09.2012 r.

______________________________________________

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI

###### Nr KR-1000/500-SZWEDA-2012

###### 1.	Producent wyrobu budowlanego: 	Wyrób Elementów Betonowych

###### Maria Szweda

###### 43-418 Pogwizdów, ul. Myśliwska 10

###### 2.	Nazwa wyrobu budowlanego:  Prefabrykowany element studni włazowej z  betonu niezbrojonego – Kręg betonowy  ø 1000/500 mm

3.  Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :  Element betonowych studzienek

włazowych – kanalizacyjnych.

4. Specyfikacja techniczna :

- ZA - PN-EN 1917:2004; PN-EN 1917:2004/AC:2009 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

5.  Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

- Wytrzymałość betonu :  ≥ 40 MPa,     w/c < 0,45

- Wytrzymałość mechaniczna ≥ 30 KN/m – klasa 30

- Nasiąkliwość  < 6,0 % - zgodna z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

- Wodoszczelność   -  Brak przecieku na elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 50 kPa

- Trwałość   -  Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

6.  Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)

Pogwizdów, dnia 25.09.2012 r.

______________________________________________

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI

###### Nr PP-100-SZWEDA-2012

###### 1.	Producent wyrobu budowlanego: 	Wyrób Elementów Betonowych

###### Maria Szweda

###### 43-418 Pogwizdów, ul. Myśliwska 10

###### 2.	Nazwa wyrobu budowlanego:  Prefabrykowany element studni włazowej z  betonu zbrojonego -  Pokrywa PP-100 cm.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :  Element betonowych studzienek

włazowych – kanalizacyjnych.

4. Specyfikacja techniczna :

ZA - PN-EN 1917:2004; PN-EN 1917:2004/AC:2009 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

5.  Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

- Wytrzymałość betonu : ≥ 40 MPa,      w/c < 0,45

- Wytrzymałość na pionowe obciążenie  ≥ 40,0 kN

- Nasiąkliwość  < 6,0 % - zgodna z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

- Wodoszczelność   -  Brak przecieku na elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 30kPa

- Trwałość   -  Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

6.  Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)

Pogwizdów, dnia 25.09.2012 r.

______________________________________________

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI

###### Nr PP-120-SZWEDA-2012

###### 1.	Producent wyrobu budowlanego: 	Wyrób Elementów Betonowych

###### Maria Szweda

###### 43-418 Pogwizdów, ul. Myśliwska 10

###### 2.	Nazwa wyrobu budowlanego:  Prefabrykowany element studni włazowej z  betonu zbrojonego -  Pokrywa PP-120 cm.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :  Element betonowych studzienek

włazowych – kanalizacyjnych.

4. Specyfikacja techniczna :

ZA - PN-EN 1917:2004; PN-EN 1917:2004/AC:2009 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

5.  Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

- Wytrzymałość betonu : ≥ 40 MPa,      w/c < 0,45

- Wytrzymałość na pionowe obciążenie  ≥ 40,0 kN

- Nasiąkliwość  < 6,0 % - zgodna z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

- Wodoszczelność   -  Brak przecieku na elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 30kPa

- Trwałość   -  Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

6.  Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)

Pogwizdów, dnia 25.09.2012 r.

______________________________________________

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI

###### Nr PP-144-SZWEDA-2012

###### 1.	Producent wyrobu budowlanego: 	Wyrób Elementów Betonowych

###### Maria Szweda

###### 43-418 Pogwizdów, ul. Myśliwska 10

###### 2.	Nazwa wyrobu budowlanego:  Prefabrykowany element studni włazowej z  betonu zbrojonego -  Pokrywa PP-144 cm.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :  Element betonowych studzienek

włazowych – kanalizacyjnych.

4. Specyfikacja techniczna :

ZA - PN-EN 1917:2004; PN-EN 1917:2004/AC:2009 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

5.  Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

- Wytrzymałość betonu : ≥ 40 MPa,      w/c < 0,45

- Wytrzymałość na pionowe obciążenie  ≥ 40,0 kN

- Nasiąkliwość  < 6,0 % - zgodna z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

- Wodoszczelność   -  Brak przecieku na elemencie przy ciśnieniu wewnętrznym 30kPa

- Trwałość   -  Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

- Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 1917:2004;

PN-EN1917:2004/AC:2009

6.  Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)

Pogwizdów, dnia 25.09.2012 r.

______________________________________________

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej